VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ SO-02 - REVIZE 01-2020

Slatinné lázně před rokem 1929, před nástavbou

Obecné pokyny

U všech demontovaných původních dřevěných prvků bude nejprve provedena grafická inventarizace a označení všech jejich částí pro možnost zpětné kompletace a vrácení na původní místo. Před demontáží bude tato inventarizace protokolárně odsouhlasena a převzata autorským dozorem. Teprve po jejím odsouhlasení AD lze zahájit demontáže.

Všechny rozměry uvedené v projektu a výpisech jsou orientační. V rámci výrobní dokumentace provede dodavatel stavby přesné doměření pozic pro každý prvek a podle toho upřesní výrobní rozměry prvků. Výrobní dokumentaci předloží před výrobou autorskému dozoru k protokolárnímu odsouhlasení.

U nových oken bude dodavatelem odborně sejmut otisk profilace obdobných kusů stávajících (po očištění druhotných nátěrů) a následně vyroben nejprve vzorek 1:1 a ten protokolárně odsouhlasen a převzat autorským dozorem. Podobně bude vzorkováno kování (vše atypické odlitky, není-li uvedeno jinak) a povrchová úprava. Po jejich odsouhlasení bude vyroben vzorový kompletní 1 kus a osazen do navržené pozice. Také ten bude protokolárně odsouhlasen autorským dozorem, včetně osazení a kotvení. Po jeho odsouhlasení teprve lze přistoupit k výrobě více kusů.

Barevná řešení exteriéru i interiéru obsažená v této dokumentaci mohou být na základě dalších zjištění během stavby korigována autorským dozorem a následně vzorkována dodavatelem stavby dle požadavků aut. dozoru, a to i opakovaně.

Truhlářské prvky budou kotveny a dotěsněny ke konstrukci domu tradičním způsobem. Požární výplně budou kotveny a těsněny systémovými materiály. Zcela vyloučeno je používání PUR pěny, silikonových těsnění apod.

Všechny prvky zahrnují vždy dodávku i montáž, s veškerou kompletací na místě.

Pojmem repase je v tomto výpise míněn tento technologický postup:

- sejmutí nepůvodních povrchových úprav mechanickým oškrábáním špachtlemi za pomoci horkého vzduchu, nesmí dojít k přepálení původního povrchu nebo dřeva ani změně jeho barvy, mechanické dočištění škrabkou, rozpouštědly, nikoli brusným papírem, žádoucí je ponechání maxima původní povrchové úpravy

- doplnění hmoty prvku do tvarové úplnosti, silně poškozené a chybějící části budou v nejmenším možném rozsahu nahrazeny protézami z obdobného dřeva (u oken a dveří borovice, u prvků hrázdění smrk), s původním materiálem budou spojeny truhlářskými spoji, lepením odolnosti D3, spoje můžou být zesíleny bukovými kolíky, nikoli vruty nebo hřeby, napojení budou mít pohledově přirozené provedení kresby dřeva

- nefunkční či uvolněné části budou opraveny, zpevněny apod.

- místa výskytu dřevokazného hmyzu budou asanována roztokem likvidačního insekticidu v xylenu a to za pomocí injektáže, u drobných prvků máčením, obdobně bude postupováno u výskytu dřevokazných hub

- po vyschnutí asanačních roztoků pak budou tato místa (a další místa zvětralého či jinak ve hmotě oslabeného dřeva) petrifikována pomocí polymerových pryskyřic

- nová povrchová úprava vícevrstvým nátěrovým systémem na bázi lněného oleje, s hlubokým vsáknutím do struktury dřeva, s polomatným povrchem chránícím dřevo proti povětrnosti, s dlouhodobou odolností barevných pigmentů proti UV záření, v kombinaci více odstínů (dle výsledků průzkumů),  na bázi oleje (z interiérové strany a v meziokenním prostoru lněného) lazurní nebo krycí dle konkrétního prvku (olejovo-fermežový základ s minerálními pigmenty), předem patinace nového dřeva do souladu s historickým pomocí tmavších sytějších pigmentů

- očištění a funkční zprovoznění mechanických částí, viditelné části (panty, čela zámků) natřeny dtto zbytek prvku, mosazné kování vyleštěno a ponecháno bez konzervačního laku.

| Popis, fotografie, návrh |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SO-02 | Tp02.01 m.č. 02.109 Stávající atypické dřevěné okno dvojité, původní, šestidílné, celkový rozměr 550x1950 mm. Bude provedena repase prvku zahrnující: obnovu do plně funkčního stavu, výměnu poškozených částí (předpoklad do 15% materiálu každého kusu), obnovu povrchové úpravy. Vnitřní křídla budou šetrně vyjmuta, označena pro budoucí navrácení zpět a uložena bez repase a nátěru v objektu. Inventarizaci a uložení křídel převezme protokolárně aut. dozor. Odstranit nepůvodní nátěrové vrstvy bez poškození dřeva či původních barevných vrstev. Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo - stávající sklo čiré jednoduché zachovat a očistit od nátěrů, předpoklad 10% náhrady novým sklem. Kování - zachovat stávající mosazné kování, chybějící ks doplnit totožnými. Provést seřízení, očištění, přeleštění . |  | 6 |
| SO-02 | Tp02.02 m.č. 02.101-107, 02.118-124 Stávající atypické okno dřevěné dvojité, původní, čtyřdílné, celkový rozměr 1200x1900. Bude provedena repase prvku zahrnující: obnovu do plně funkčního stavu, výměnu poškozených částí (předpoklad do 15% materiálu každého kusu), obnovu povrchové úpravy. Vnitřní křídla budou šetrně vyjmuta, označena pro budoucí navrácení zpět a uložena bez repase a nátěru v objektu. Inventarizaci a uložení křídel převezme protokolárně aut. dozor. Odstranit nepůvodní nátěrové vrstvy bez poškození dřeva či původních barevných vrstev. Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo - stávající sklo čiré jednoduché zachovat a očistit od nátěrů, předpoklad 10% náhrady novým sklem. Kování - zachovat stávající mosazné kování, chybějící ks doplnit totožnými. Provést seřízení, očištění, přeleštění . |  | 18 |
| SO-02 | Tp02.04 m.č.02.133-135, západní fasáda Stávající atypické okno dřevěné jednoduché, jednodílné, celkový rozměr 450x1100mm. Bude provedena repase prvku zahrnující: obnovu do plně funkčního stavu, výměnu poškozených částí (předpoklad do 15% materiálu každého kusu), obnovu povrchové úpravy. Odstranit nepůvodní nátěrové vrstvy bez poškození dřeva či původních barevných vrstev. Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo - stávající sklo čiré jednoduché zachovat a očistit od nátěrů, předpoklad 10% náhrady novým sklem. Kování - zachovat stávající mosazné kování, chybějící ks doplnit totožnými. Provést seřízení, očištění, přeleštění . |  | 1 |
| SO-02 | Tp02.05 m.č.02.133-135 Stávající atypické okno dřevěné jednoduché, původní, celkový rozměr 420x1100mm. Bude provedena repase prvku zahrnující: obnovu do plně funkčního stavu, výměnu poškozených částí (předpoklad do 15% materiálu každého kusu), obnovu povrchové úpravy. Odstranit nepůvodní nátěrové vrstvy bez poškození dřeva či původních barevných vrstev. Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo - stávající sklo čiré jednoduché zachovat a očistit od nátěrů, předpoklad 10% náhrady novým sklem. Kování - zachovat stávající mosazné kování, chybějící ks doplnit totožnými. Provést seřízení, očištění, přeleštění . |  | 2 |
| SO-02 | Tp02.06 m.č.02.131 Stávající atypické okno dřevěné jednoduché, původní, čtyřdílné, celkový rozměr 1025x2100 mm. Bude provedena repase prvku, zahrnující: celoplošný průzkum poškození dřeva vč. nepřístupných částí ve styku se zdivem, odstranění nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a barevné vrstvy původního nátěru, kompletní obnovu do plně funkčního stavu, výměnu poškozených částí (30% materiálu) Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo - stávající sklo zachovat a očisti od nátěrů, předpoklad 50% náhrady novým sklem. Kování - zachovat, očistit, vyleštit, uvést do plně funkčního stavu |  | 1 |
| SO-02 | Tn02.07 m.č. 02.002 Nové okno dřevěné atypické jednoduché, jednodílné, výklopné, celkový rozměr 1025x570 mm. (viz řez a výkres D02.25) Materiál masiv borovice nenapojovaná. Profilace rámu odvozena z profilů původních výrobků. Jednoduché čiré zasklení 5mm Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Kování - dveřní panty se šišticemi, 2 půlolivy replika odlitek mosaz (předlohy pantů a kliky viz výpis kování SO.01) |  | 1 |
| SO-02 | Tn02.08 m.č. 02.130 Nové atypické dřevěné okno jednoduché, jednodílné, otevíravé, celkový rozměr 900x370 mm. (pohled severní, výkres S02.28) Materiál masiv borovice nenapojovaná. Profilace rámu odvozena z profilů původních výrobků. Jednoduché čiré zasklení 5mm Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Kování - dveřní panty se šišticemi, 2 půlolivy replika odlitek mosaz (předlohy pantů a kliky viz výpis kování SO.01) |  | 1 |
| SO-02 | Tn02-09 m.č. 02.127-129 Nové okno dřevěné atypické dvojité - přesná replika okna Tp02.05, celkový rozměr 420x1100 mm. Vnitřní křídla oken nebudou vyrobena. Materiál masiv borovice nenapojovaná. Profilace rámu odvozena z profilů původních výrobků. Jednoduché čiré zasklení 5mm Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Kování - dveřní panty se šišticemi, 2 půlolivy replika odlitek mosaz (předlohy pantů a kliky viz výpis kování SO.01) |  | 2 |
| SO-02 | Tn02.10 m.č. 02.127-129 Nové okno dřevěné atypické dvojité - přesná replika okna Tp02.04, celkový rozměr 420x1100 mm, Vnitřní křídla oken nebudou vyrobena. Materiál masiv borovice nenapojovaná. Profilace rámu odvozena z profilů původních výrobků. Jednoduché čiré zasklení 5mm Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Kování - dveřní panty se šišticemi, 2 půlolivy replika odlitek mosaz (předlohy pantů a kliky viz výpis kování SO.01) |  | 1 |
| SO-02 | Tn02.11 m.č. 02.132 Nové atypické okno dřevěné jednoduché, jednodílné, celkový rozměr 840x1100 mm. Materiál masiv borovice nenapojovaná. Profilace rámu odvozena z profilů původních výrobků. Jednoduché čiré zasklení 5mm Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Kování - dveřní panty se šišticemi, 2 půlolivy replika odlitek mosaz (předlohy pantů a kliky viz výpis kování SO.01) |  | 1 |
| SO-02 | Tn02.12 m.č. 02.109 Nové atypické dveře dřevěné jednoduché, exteriérové, dvoukřídlé + repase stávající obložkové zárubně, celkový rozměr 1300x2310 mm. Materiál masiv borovice nenapojovaná. Profilace rámu odvozena z profilů původních výrobků. Repase zárubně: Odstranit nepůvodní nátěrové vrstvy bez poškození dřeva či původních barevných vrstev. Oprava defektů dřeva. Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo - čiré jednoduché bezpečnostní kalené sklo 8mm Kování - dveřní panty se šišticemi, klika a štítek replika odlitek mosaz (předlohy pantů a kliky viz výpis kování SO.01), panikový zámek. |  | 1 |
| SO-02 | Tp02.15 2.NP Stávající atypické okno dřevěné dvojité, trojdílné, celkový rozměr 1250x2000 mm. Bude provedena repase prvku zahrnující: obnovu do plně funkčního stavu, výměnu poškozených částí (předpoklad do 15% materiálu každého kusu), obnovu povrchové úpravy. Vnitřní křídla a pákové ovladače ventilaček budou šetrně vyjmuty, označeny pro budoucí navrácení zpět a uloženy bez repase a nátěru v objektu. Inventarizaci a uložení křídel převezme protokolárně aut. dozor. Odstranit nepůvodní nátěrové vrstvy bez poškození dřeva či původních barevných vrstev. Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo - stávající sklo čiré jednoduché zachovat a očistit od nátěrů, předpoklad 30% náhrady novým sklem. Kování - zachovat stávající mosazné kování, chybějící ks doplnit replikami odlitými z bílé mosazi, vč. štítků. Provést seřízení, očištění, přeleštění |  | 18 |
| SO-02 | Tp02.17 m.č. 02.217 Stávající atypické okno dřevěné jednoduché, trojdílné, původní, celkový rozměr 1025x850 mm. Bude provedena repase prvku zahrnující: obnovu do plně funkčního stavu, výměnu poškozených částí (předpoklad do 15% materiálu každého kusu), obnovu povrchové úpravy. Vnitřní křídla budou šetrně vyjmuta, označena pro budoucí navrácení zpět a uložena bez repase a nátěru v objektu. Inventarizaci a uložení křídel převezme protokolárně aut. dozor. Odstranit nepůvodní nátěrové vrstvy bez poškození dřeva či původních barevných vrstev. Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo - stávající sklo čiré jednoduché zachovat a očistit od nátěrů, předpoklad 10% náhrady novým sklem. Kování - zachovat stávající mosazné kování, chybějící ks doplnit totožnými. Provést seřízení, očištění, přeleštění . |  |  |
| SO-02 | Tn02.19 2.NP Nové atypické francouzské okno dřevěné dvojité, dvoudílné s nadsvětlíkem, celkový rozměr 1550x2850 mm. Materiál - masivní borovice - dřevo sušené, nenapojované. Členění i provedení obdobné oknům Tp02.15; zasklení jednoduchým sklem. Vnitřní křídla nebudou vyrobena, kastl pro ně bude pouze připraven. Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo jednoduché 6mm, čiré. Kování - rozvorový typ s prodlouženými zesílenými táhly, klika a štítek replika dle původního kování oken - odlitky z bílé mosazi, vč. štítků (viz vzor na výkrese). Výkres D02.40. |  | 7 |
| SO-02 | Tp02.21 střecha Stávající atypické okno v jižním vikýři půdy, jednoduché, celkový rozměr 340x1200mm. Jednoduché prosklené křídlo otevíravé dovnitř, kotvené ke sloupkům vikýře. Repase prvku - odstranit nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a barevné vrstvy původního nátěru, očistit, přetmelit. Obložku vikýře doplnit o svislá chybějící 2 prkna vytvářející členění okna. Vyspravit do plně funkčního stavu. Povrchová úprava - kombinace krycího a lazurního nátěru na bázi lněného oleje, odstíny modré, z vnitřní strany bezbarvé ošetření dřeva proti dřevokazným škůdcům. Sklo - stávající sklo zachovat a očisti od nátěrů, předpoklad 10% náhrady novým sklem. Kování - repasovat, zachovat, chybějící doplnit, očistit, seřídit (panty, obrtlíky). | Stávající stav (v obložce vikýře viditelné kapsy po chybějících svislých prkech) Doplnění 2 ks svislých prken, osadit do kapes obložky vikýře | 5 |
| SO-02 | Tp02.22 střecha Stávající atypické okno v jižním hřebenovém vikýři půdy, jednoduché, celkový rozměr cca 540x1900mm, Repase prvku - Odstranit nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a barevné vrstvy původního nátěru, přetmelit, vyspravit do plně funkčního stavu. Povrchová úprava - kombinace krycího a lazurního nátěru na bázi lněného oleje, odstíny modré, z vnitřní strany bezbarvé ošetření prvku proti dřevokazným škůdcům. Sklo - stávající sklo zachovat a očistit od nátěrů, předpoklad 10% náhrady novým sklem. Půdní okno bez kování |  | 1 |
| SO-02 | Tp02.23 severní a jižní štít Stávající atypické okno dřevěné jednoduché, v S a J štítech, celkový rozměr 460x820 mm. Bude provedena repase prvku, zahrnující: kompletní obnovu do plně funkčního stavu, odstranění nepůvodních vrstev nátěrů bez poškození dřeva a barevné vrstvy původního nátěru, výměnu poškozených částí (10% materiálu). Povrchová úprava - krycí na bázi lněného oleje, ve dvou odstínech. Kování - stávající zachovat, očistit. |  | 4 |
| SO-02 | Tp02.24 střecha, severní štít Stávající atypické okno dřevěné jednoduché, dvoukřídlé, celkový rozměr 800x830 mm. Bude provedena repase prvku, zahrnující: kompletní obnovu do plně funkčního stavu, odstranění nepůvodních vrstev nátěrů bez poškození dřeva a barevné vrstvy původního nátěru, výměnu poškozených částí (10% materiálu). Povrchová úprava - krycí na bázi lněného oleje, ve dvou odstínech. Kování - stávající zachovat, očistit. |  | 1 |
| SO-02 | Tp02.25 podkroví, severní štít Stávající atypické okno dřevěné jednoduché, celkový rozměr 420x630 mm. Pevný, neotvíravý prosklený rám v dřevěném obložení štítu, ven otvíravé. Bude provedena repase prvku, zahrnující: kompletní obnovu do plně funkčního stavu, odstranní nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a barevné vrstvy původního nátěru. Povrchová úprava - z vnější strany krycí na bázi lněného oleje, z vnitřní strany ošetření proti dřevokaz škůdcům bezbarvé. Sklo - stávající sklo zachovat a očistit od nátěrů, předpoklad 50% náhrady novým sklem. |  | 2 |
| SO-02 | Tn02.27 střecha - po obvodu celé stavby Stávající podhled přesahu střechy - dřevěný kazetový podhled z hoblovaných prken a vodorovných trámků, půdorysné umístění trámků navazuje na imitaci hrázdění fasády; půdorysná plocha 142,5m2. Celková repase prvku. Po úplném odkrytí prvku dodavatel nejprve provede celoplošný průzkum stavu dřeva a zakreslí jej v podobě mapy defektů, na základě které určí autorský dozor rozsah a místa výměn. Po důkladné evidenci a označení prvků bude provedena demontáž prvku. Maximum původních částí bude zachováno. Odstranit nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a původních barevných vrstev, ponechané i doplňované části ošetřit proti dřevokazným škůdcům transparentním přípravkem, chybějící nebo poškozené prvky (předpoklad 75%) doplnit tradičně truhlářsky opracovanými prvky ručním hoblováním ze stejného materiálu. Jedná se o pohledovou konstrukci určující charakter stavby, proto je kladen velký důraz na způsob obnovy. Cílem repase je zachování původních prvků, případná náhrada (z důvodu lokálních poruch materiálu) musí respektovat způsobem zpracování, velikostí, materiálem, texturou, odstínem původní prvek. Obnovený prvek bude umístěn zpět po opravě krovu. Povrchová úprava - celoplošný vícebarevný nátěr na bázi lněného oleje v kombinaci lazurních a krycích odstínů. Retuše nestejnoměrných míst povrchu dřeva. Nátěr bude vzorkován. Cílem repase prvku je obnova původní pohledové vrstvy a její retuš, tj. uvedení do původního stavu barevného řešení. Průzkum původní barevnosti je samostatnou položkou. |  | 1 |
| SO-02 | Tn02.28 m.č. 02.109 Nové atypické zasklení a parapetní výplň + repase stávající obložkové zárubně, celkový rozměr 1300 x 2310 mm, rozměr zasklení - 1300x1300 mm, rozměr dřevěné sendvičové výplně (masiv, borovice) 1010x1300mm. Pevné zasklení bez otevírání. Repase zárubně: Odstranit nepůvodní nátěrové vrstvy bez poškození dřeva či původních barevných vrstev. Oprava defektů dřeva. Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo - čiré jednoduché bezpečnostní kalené sklo 8mm |  | 1 |
| SO-02 | Tn02.29 obvod celé stavby Dřevěné špalíky (imitace hrázdění) s profilovaným ukončením zhlaví včetně usazení prvku ve zdivu, hranol 150x150mm, délka vně 150, celková délka prvku včetně ukotvení 45cm. Celková repase prvku. Výměna cca 30% stávajících za přesnou repliku, doplnění chybějících na původní místo cca 30% (poškozené prvky byly odstraněny během vývoje stavby), kontrola osazení částí ve zdivu. Odstranit nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a barevné vrstvy původního nátěru. Povrchová úprava - celoplošný vícebarevný nátěr na bázi lněného oleje lazurní. Retuše nestejnoměrných míst povrchu dřeva. Nátěr bude vzorkován. Cílem repase prvku je obnova původní pohledové vrstvy a její retuš, tj. uvedení do původního stavu barevného řešení. Průzkum původní barevnosti je samostatnou položkou. |  | 43 |
| SO-02 | Tn02.30 střecha Nové pobití boční stěny vrcholového vikýře, plocha 0,161 m2. Replika původního řešení - dřevěná prkna tl. cca 25 mm, sklížený hoblovaný masiv. Respektovat šířky prken, způsob opracování a profilaci ukončení u štítu. Povrchová úprava - lazurní na bázi lněného oleje, odstín tmavě modrý |  | 2 |
| SO-02 | Tn02.31 střecha Nové pobití stěny na bočních stěnách vikýřů hlavní střechy, trojúhelník 1,75x0,5x1,4m. Replika původního řešení - dřevěná prkna tl. cca 25 mm, sklížený hoblovaný masiv. Respektovat šířky prken, způsob opracování a profilaci ukončení u štítu. Povrchová úprava - lazurní na bázi lněného oleje, odstín tmavě modrý |  | 10 |
| SO-02 | Tn02.32 střecha Stávající dřevěné opláštění čela římsy střechy. Hoblovaná prkna z měkkého dřeva tl. cca 30mm, výška 0,25m, celková délka 89,5 m. Celková repase prvku. Po úplném odkrytí prvku dodavatel nejprve provede celoplošný průzkum stavu dřeva a zakreslí jej v podobě mapy defektů, na základě které určí autorský dozor rozsah a místa výměn. Po důkladné evidenci a označení prvků bude provedena demontáž prvku. Maximum původních částí bude zachováno. Odstranit nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a původních barevných vrstev, ponechané i doplňované části ošetřit proti dřevokazným škůdcům transparentním přípravkem, chybějící nebo poškozené prvky (předpoklad 50%) doplnit tradičně truhlářsky opracovanými prvky ručním hoblováním ze stejného materiálu. Jedná se o pohledovou konstrukci určující charakter stavby, proto je kladen velký důraz na způsob obnovy. Cílem repase je zachování původních prvků, případná náhrada (z důvodu lokálních poruch materiálu) musí respektovat způsobem zpracování, velikostí, materiálem, texturou, odstínem původní prvek. Obnovený prvek bude umístěn zpět po opravě krovu. Povrchová úprava - celoplošný vícebarevný nátěr na bázi lněného oleje v kombinaci lazurních a krycích odstínů. Retuše nestejnoměrných míst povrchu dřeva. Nátěr bude vzorkován. Cílem repase prvku je obnova původní pohledové vrstvy a její retuš, tj. uvedení do původního stavu barevného řešení. Průzkum původní barevnosti je samostatnou položkou. |  | 1 |
| SO-02 | Tn02.33 střecha Opláštění čela římsy horního vikýře včetně podbití, tvar dle původního, hoblovaná prkna tl. cca 30mm, výška 0,25m, celková délka 4,70m. Celková repase prvku. Po úplném odkrytí prvku dodavatel nejprve provede celoplošný průzkum stavu dřeva a zakreslí jej v podobě mapy defektů, na základě které určí autorský dozor rozsah a místa výměn. Po důkladné evidenci a označení prvků bude provedena demontáž prvku. Maximum původních částí bude zachováno. Odstranit nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a původních barevných vrstev, ponechané i doplňované části ošetřit proti dřevokazným škůdcům transparentním přípravkem, chybějící nebo poškozené prvky (předpoklad 50%) doplnit tradičně truhlářsky opracovanými prvky ručním hoblováním ze stejného materiálu. Jedná se o pohledovou konstrukci určující charakter stavby, proto je kladen velký důraz na způsob obnovy. Cílem repase je zachování původních prvků, případná náhrada (z důvodu lokálních poruch materiálu) musí respektovat způsobem zpracování, velikostí, materiálem, texturou, odstínem původní prvek. Obnovený prvek bude umístěn zpět po opravě krovu. Povrchová úprava - celoplošný vícebarevný nátěr na bázi lněného oleje v kombinaci lazurních a krycích odstínů. Retuše nestejnoměrných míst povrchu dřeva. Nátěr bude vzorkován. Cílem repase prvku je obnova původní pohledové vrstvy a její retuš, tj. uvedení do původního stavu barevného řešení. Průzkum původní barevnosti je samostatnou položkou. |  | 1 |
| SO-02 | Tp02.34 střecha, severní fasáda Stávající lomenice - dřevěné opláštění prkny a lištami severního štítu, lichoběžník 11,96x3,2m. Repase prvku. - bez demontáže, vyměnit pouze nefunkční degradované části (lišty) za totožné, ostatní zůstane na místě bez rozebírání, odstranit nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a barevné vrstvy původního nátěru. Povrchová úprava - lazurní na bázi lněného oleje, 2 odstíny modrých barev. |  | 1 |
| SO-02 | Tn02.36 severní fasáda Nové opláštění ukončující dřevěné čela římsy střechy. Rozsah obnovy - respektovat tvar dle původního prvku tj. hoblovaná prkna tl. cca 30mm, lichoběžník 1000x590 mm. Respektovat šířky, způsob kotvení. Celková repase prvku. Po úplném odkrytí prvku dodavatel nejprve provede celoplošný průzkum stavu dřeva a zakreslí jej v podobě mapy defektů, na základě které určí autorský dozor rozsah a místa výměn. Po důkladné evidenci a označení prvků bude provedena demontáž prvku. Maximum původních částí bude zachováno. Odstranit nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a původních barevných vrstev, ponechané i doplňované části ošetřit proti dřevokazným škůdcům transparentním přípravkem, chybějící nebo poškozené prvky (předpoklad 50%) doplnit tradičně truhlářsky opracovanými prvky ručním hoblováním ze stejného materiálu. Jedná se o pohledovou konstrukci určující charakter stavby, proto je kladen velký důraz na způsob obnovy. Cílem repase je zachování původních prvků, případná náhrada (z důvodu lokálních poruch materiálu) musí respektovat způsobem zpracování, velikostí, materiálem, texturou, odstínem původní prvek. Obnovený prvek bude umístěn zpět po opravě krovu. Povrchová úprava - celoplošný vícebarevný nátěr na bázi lněného oleje v kombinaci lazurních a krycích odstínů. Retuše nestejnoměrných míst povrchu dřeva. Nátěr bude vzorkován. Cílem repase prvku je obnova původní pohledové vrstvy a její retuš, tj. uvedení do původního stavu barevného řešení. Průzkum původní barevnosti je samostatnou položkou. |  | 4 |
| SO-02 | Tn02.38 jižní fasáda Nový soklový lem terasy z cementotřískové desky, překrývající hydroizolaci skladby střechy, výška dle spádu střechy - 0,06 m - 0,1m, celková délka 17,5m. Povrchová úprava - lazurní na bázi lněného oleje, odstín tmavě modrá |  | 1 |
| SO-02 | Tn02.40 severní fasáda Nové ukončující dřevěné opláštění čela střechy přístavku v 1NP + podbití přesahu střechy, celková délka 5,82 m, výška čela 150mm, přesah střechy 500 mm, hoblovaná smrková prkna. Povrchová úprava lazurní na bázi lněného oleje, odstín bílý |  | 2 |
| SO-02 | Tn02.41 střecha Nové ukončující dřevěné opláštění čela střechy středního severního štítu, tvar dle původního, hoblovaná prkna tl. cca 30mm, výška 150mm, celková délka 15 m. Celková repase prvku. Po úplném odkrytí prvku dodavatel nejprve provede celoplošný průzkum stavu dřeva a zakreslí jej v podobě mapy defektů, na základě které určí autorský dozor rozsah a místa výměn. Po důkladné evidenci a označení prvků bude provedena demontáž prvku. Maximum původních částí bude zachováno. Odstranit nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a původních barevných vrstev, ponechané i doplňované části ošetřit proti dřevokazným škůdcům transparentním přípravkem, chybějící nebo poškozené prvky (předpoklad 50%) doplnit tradičně truhlářsky opracovanými prvky ručním hoblováním ze stejného materiálu. Jedná se o pohledovou konstrukci určující charakter stavby, proto je kladen velký důraz na způsob obnovy. Cílem repase je zachování původních prvků, případná náhrada (z důvodu lokálních poruch materiálu) musí respektovat způsobem zpracování, velikostí, materiálem, texturou, odstínem původní prvek. Obnovený prvek bude umístěn zpět po opravě krovu. Povrchová úprava - celoplošný vícebarevný nátěr na bázi lněného oleje v kombinaci lazurních a krycích odstínů. Retuše nestejnoměrných míst povrchu dřeva. Nátěr bude vzorkován. Cílem repase prvku je obnova původní pohledové vrstvy a její retuš, tj. uvedení do původního stavu barevného řešení. Průzkum původní barevnosti je samostatnou položkou. |  | 1 |
| SO-02 | Tn02.42 střecha, severní fasáda Nové ukončující dřevěné opláštění čela střechy bočních severních štítů, tvar dle původního, hoblovaná prkna tl. cca 30mm, výška 150 mm, celková délka 12,5m Celková repase prvku. Po úplném odkrytí prvku dodavatel nejprve provede celoplošný průzkum stavu dřeva a zakreslí jej v podobě mapy defektů, na základě které určí autorský dozor rozsah a místa výměn. Po důkladné evidenci a označení prvků bude provedena demontáž prvku. Maximum původních částí bude zachováno. Odstranit nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a původních barevných vrstev, ponechané i doplňované části ošetřit proti dřevokazným škůdcům transparentním přípravkem, chybějící nebo poškozené prvky (předpoklad 50%) doplnit tradičně truhlářsky opracovanými prvky ručním hoblováním ze stejného materiálu. Jedná se o pohledovou konstrukci určující charakter stavby, proto je kladen velký důraz na způsob obnovy. Cílem repase je zachování původních prvků, případná náhrada (z důvodu lokálních poruch materiálu) musí respektovat způsobem zpracování, velikostí, materiálem, texturou, odstínem původní prvek. Obnovený prvek bude umístěn zpět po opravě krovu. Povrchová úprava - celoplošný vícebarevný nátěr na bázi lněného oleje v kombinaci lazurních a krycích odstínů. Retuše nestejnoměrných míst povrchu dřeva. Nátěr bude vzorkován. Cílem repase prvku je obnova původní pohledové vrstvy a její retuš, tj. uvedení do původního stavu barevného řešení. Průzkum původní barevnosti je samostatnou položkou. |  | 2 |
| SO-02 | Tn02.43 Jižní fasáda Ukončující dřevěné opláštění čela a podbití střechy jižních štítů. Závětrná prkna - 2 prkna tl. cca 30mm skládaná na sebe, prvek včetně včetně prken okřídlí (bednění přesahu střechy). Rozměr - výška prken štítu 150mm, celková délka 10,1m, šířka prken okřídlí cca 25cm, délka 10m. Celková repase prvku. Po úplném odkrytí prvku dodavatel nejprve provede celoplošný průzkum stavu dřeva a zakreslí jej v podobě mapy defektů, na základě které určí autorský dozor rozsah a místa výměn. Po důkladné evidenci a označení prvků bude provedena demontáž prvku. Maximum původních částí bude zachováno. Odstranit nepůvodní vrstvy nátěrů bez poškození dřeva a původních barevných vrstev, ponechané i doplňované části ošetřit proti dřevokazným škůdcům transparentním přípravkem, chybějící nebo poškozené prvky (předpoklad 50%) doplnit tradičně truhlářsky opracovanými prvky ručním hoblováním ze stejného materiálu. Jedná se o pohledovou konstrukci určující charakter stavby, proto je kladen velký důraz na způsob obnovy. Cílem repase je zachování původních prvků, případná náhrada (z důvodu lokálních poruch materiálu) musí respektovat způsobem zpracování, velikostí, materiálem, texturou, odstínem původní prvek. Obnovený prvek bude umístěn zpět po opravě krovu. Povrchová úprava - celoplošný vícebarevný nátěr na bázi lněného oleje v kombinaci lazurních a krycích odstínů. Retuše nestejnoměrných míst povrchu dřeva. Nátěr bude vzorkován. Cílem repase prvku je obnova původní pohledové vrstvy a její retuš, tj. uvedení do původního stavu barevného řešení. Průzkum původní barevnosti je samostatnou položkou |  | 2 |
| SO-02 | Tp02.44 m.č.02.231-233 Stávající atypické okno v severní části, dvojité, celkový rozměr 2150x2000mm; Bude provedena repase prvku zahrnující: obnovu do plně funkčního stavu, výměnu poškozených částí (předpoklad do 15%), obnovu povrchové úpravy. Vnitřní křídla a pákové ovladače ventilaček budou šetrně vyjmuty, označeny pro budoucí navrácení zpět a uloženy bez repase a nátěru v objektu. Inventarizaci a uložení křídel převezme protokolárně aut. dozor. Odstranit nepůvodní nátěrové vrstvy bez poškození dřeva či původních barevných vrstev. Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo - stávající sklo čiré jednoduché zachovat a očistit od nátěrů, předpoklad 30% náhrady novým sklem. Kování - zachovat stávající mosazné kování, chybějící ks doplnit replikami odlitými z bílé mosazi, vč. štítků. Provést seřízení, očištění, přeleštění |  | 1 |
| SO-02 | Tp02.45 m.č. 02.230 Původní dřevěné okno, celkový rozměr 1560x1400; Bude provedena repase prvku zahrnující: obnovu do plně funkčního stavu, výměnu poškozených částí (předpoklad do 15%), obnovu povrchové úpravy. Vnitřní křídla budou šetrně vyjmuta, označena pro budoucí navrácení zpět a uloženy bez repase a nátěru v objektu. Inventarizaci a uložení křídel převezme protokolárně autorský dozor. Odstranit nepůvodní nátěrové vrstvy bez poškození dřeva či původních barevných vrstev. Povrchová úprava - celoplošný nátěr na bázi lněného oleje v krycích odstínech šedé a bílé. Sklo - stávající sklo čiré jednoduché zachovat a očistit od nátěrů, předpoklad 30% náhrady novým sklem. Kování - zachovat stávající mosazné kování, chybějící ks doplnit replikami odlitými z bílé mosazi, vč. štítků. Provést seřízení, očištění, přeleštění . |  | 2 |
| SO-02 | Tn02.46 jižní fasáda Nové obložení čela ploché střechy, dekorativní stupňovité prkno 30x200mm délka 20,40m. Materiál smrkové dřevo, tradičně truhlářsky opracované ručním hoblováním Povrchová úprava - lazurní nátěr na bázi lněného oleje, modré odstíny. |  | 1 |
| SO-02 | Tn02.47 jižní fasáda Nové atypické dřevěné dveře vč. zárubně a prahu, jednokřídlé, celoprosklené vyrobené jako replika dobových výplní dle dobových podkladů. Dveře rámové s bočními prosklenými pevnými díly. Celkový rozměr 1460/2700 mm. Materiál sušená borovice nenapojovaná. Profilace odvozena od stávajících profilů oken. Sklo tl. 5 mm, zasklení sklenářským tmelem. Kování - dveřní panty se šišticemi, klika a štítek replika odlitek mosaz (předlohy pantů a kliky viz výpis kování SO.01), panikový zámek. |  |  |
|  | Atypické dřevěné dveře, celoprosklené, celkový rozměr 1460x2700 mm, profilace podle oken 1.NP, šířka dveří 900x2700 mm |  |  |